Мастика битумная гидроизоляционная

ТУ 23.99.12-001-06218289-2017       Расход: 1,0 -2,5 кг/м2.

Назначение материала:

Мастика битумная гидроизоляционная, используется для гидроизоляции  бетонных, железобетонных, деревянных, и других строительных конструкций, как антикоррозионная защита металлических поверхностей, конструкций и изделий, в том числе труб, кузовов автомобилей. Не используется как клеящий состав на поверхности с уклоном.

Описание материала:

Мастика гидроизоляционная представляет собой полностью готовый к применению материал на основе смеси битумов, содержащей технологические добавки, пластификатор, минеральные наполнители и органический растворитель.

Способ применения:

Мастику наносят на сухую и очищенную поверхность шпателем, наливом с разравниванием специальными гребками, валиком, шпателем, кистью или способом распыления. Не используется как клеящий состав на поверхности с уклоном. Перед  применением перемешивается.  Толщина наносимого слоя  1,5 - 2,5 мм.

.

Хранение:

Хранить в сухом ,защищенном от света месте про температуре от  -20 С до +30 С. Гарантийный срок хранения -12 месяцев

.

Основные физико-механические характеристики :.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 65 |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее с бетоном со сталью | 0,1 0,1 |
| Температура размягчения ºС, не ниже | 80 |
| Водопоглощение в течение 24 часов, % по массе | 0,4 |
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м, не менее | 2 |
| Условная вязкость, с, не ниже | 10 |
| Гибкость на брусе радиусом 5,0±0,2 мм при температуре -5 °С | Трещин нет |
| Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении не менее 0,001 МПа | Выдерживает |

Меры безопасности :

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза.