Мастика битумная кровельная холодного применения (МБК-Х)

ТУ 23.99.12-001-06218289-2017          Расход :1,0-1,5 кг/м2.

Назначение материала:

Мастика применяется в кровельных работах, может использоваться для гидроизоляции фундаментов и т.п., для защиты от коррозии трубопроводов и иных строительных конструкций.

Описание материала:

Кровельная мастика МБК-Х холодного применения состоит из нефтяных кровельных битумов с тепловой стойкостью до 100 градусов, антисептических добавок и органических растворителей, пылевидных и волокнистых наполнителей.

Способ применения:

Мастика наносится на очищенную и сухую поверхность кистью, спец. щётками или наливом.

Хранение:

Хранить в сухом ,защищенном от света месте про температуре от  -20 С до +30 С. Гарантийный срок хранения -12 месяцев.

Основные физико-механические характеристики :.

| Наименование показателей | Норма для мастики марок |
| --- | --- |
|  | МБК-Х-65 | МБК-Х-75 | МБК-Х-85 | МБК-Х-100 |
| Теплостойкость, °С, не менее | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Температура размягчения, °С | 68-72 | 78-82 | 88-92 | 105-110 |
| Гибкость при температуре 18±2 °С, на стержне диаметром, мм | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Содержание пылевидного наполнителя, % по массе | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-39 |
| Содержание воды | следы |

Меры безопасности :

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза.