МБУ – Мастика Битумная Универсальная.

ТУ 23.99.12-001-06218289-2017             Расход: 1,5 -2,0 кг/м2.

Назначение материала:

Мастика предназначена для гидроизоляционных и кровельных работ, антикоррозионной защиты бетонных, металлических, деревянных и других конструкций, в том числе трубопроводов. Применяется для приклеивания различных строительных материалов.

Описание материала:

Мастика МБУ представляет собой полностью готовый к применению материал, имеющий однородную массу черного цвета, на основе смеси битумов,  пластификатора, минеральных наполнителей и органического растворителя.

Способ применения:

Мастика наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, шпателя либо наливом с разравниванием.

Хранение:

Хранить в сухом ,защищенном от света месте про температуре от  -20 С до +30 С. Гарантийный срок хранения -12 месяцев.

Основные физико-механические характеристики :.

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Теплостойкость в, °C , не менее | 50 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 0,15 |
| Условная вязкость, сек, в пределах | 50 - 160 |
| Гибкость на стержне диаметром 10 мм. без образование трещин при температуре, °C | - 40 |
| Содержание пылевидного наполнителя, % по массе | 1,0 – 3,0% |

Меры безопасности :

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза.