ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ГОТОВЫЙ

ТУ 23.99.12-001-06218289-2017					Расход праймера —0,25–0,35 л/ м2.

Назначение материала:

Праймер применяется для подготовки (огрунтовки) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Описание материала:

Праймер битумный готовый (ПБГ), представляющий собой жидкую композицию на основе битума и органического растворителя.

Способ применения:

Непосредственно перед нанесением праймер битумный следует перемешать, при необходимости разбавить растворителем (керосином, уайт-спиритом, бензином). Далее праймер наносят на поверхность при помощи капроновой кисти или щетки. Также, можно использовать валик. На больших площадях допускается разлив праймера, а затем его разравнивание по поверхности резиновой шваброй.

Хранение:

Хранить в сухом ,защищенном от света месте про температуре от  -20 С до +30 С. Гарантийный срок хранения -12 месяцев.

Основные физико-механические характеристики :

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Массовая доля летучих веществ, %, в пределах: | 50 |
| Время высыхания при 20ºС, ч, не более | 16 |
| Условная вязкость, сек, в пределах | 15 - 40 |

.

Меры безопасности :

Не применять вблизи источников открытого огня. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания в глаза.